Opis badania:

- Pobrać bęben z bieżącej produkcji

- Wywiercić 2 otwory w wieku w odległości max 80 mm od gniazda 2” lub innego typu zamknięcia.

- Zamocować szczelnie w wykonanych otworach końcówki do utrzymywania ciśnienia wody (ciśnieniowy) oraz pomiaru ciśnienia wody.

- Napełnić bęben wodą do całkowitego odpowietrzenia (woda powinna się przelać przez otwory zamknięć bębna).

- Zamontować korki, podłączyć węże: pomiarowy i ciśnieniowy i wytrzeć do sucha bęben przy pomocy szmaty. Wszystkie połączenia węży muszą być szczelne.

- Ustawić na regulatorze żądane ciśnienie wody w zależności ciśnienia określonego w certyfikacie dla danego rodzaju bębna:

| Rodzaj bębna |  | certyfikat | CIŚNIENIE [kPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| TH 216,5 | 0,8–0,7–0,8 | UN 1A1/Y1,6/150/…*/D/BAM 12568-B&B | 150 |
| TH 216,5 | 0,8–0,8–0,8 | UN 1A1/Y1,6/150/…*/D/BAM 12424-B&B | 150 |
| TH 216,5 | 0,8–0,8–0,8 | UN 1A1/Y1,6/150/…*/D/BAM 12190-B&B | 150 |
| TH 216,5 | 0,9–0,8 –0,9 | UN 1A1/X1,6/250/...*/ D/BAM 12416-B&B | 250 |
| TH 216,5 | 0,9–0,8 –0,9 | UN 1A1/X1,6/250/...*/ D/BAM 11795-B&B | 250 |
| TH 216,5 | 1,0–0,8–1,0 | UN 1A1/X1,6/250/...*/ D/BAM 12421-B&B | 250 |
| TH 216,5 | 1,0–0,8–1,0 | UN 1A1/X1,6/250/...*/ D/BAM 12032-B&B | 250 |
| TH 208 - 250 | 1,0–0,9–1,0 | UN 1A1/X1,6/250/…*/D/BAM 12415-B&B | 250 |
| TH 216,5 | 1,0–0,9–1,0 | UN 1A1/X1,6/250/…*/D/BAM 11794-B&B | 250 |
| TH 216,5 - 250 | 1,0–1,0–1,0 | UN 1A1/X1,6/250/…*/ D/BAM 12414-B&B | 250 |
|  |  | UN 1A1/X1,2/250/…*/ D/BAM 12414-BPOL |  |
| TH 216,5 | 1,0–1,0–1,0 | UN 1A1/X1,6/250/…*/ D/BAM 11793-B&B | 250 |
| TH 216,5-250 | 1,2–1,0–1,2 | UN 1A1/X 1,8/350/…*/ D/BAM 16170-B&B | 350 |
| TH 216,5 | 1,2–1,2–1,2 | UN 1A1/X 1,8/350/…*/ D/BAM 12418-B&B | 350 |
| TH 216,5 | 1,2–1,2–1,2 | UN 1A1/X 1,8/350/…*/ D/BAM 11812-B&B | 350 |
| OH 212 | 1,0–0,9–1,0 | UN 1A2/Y/100/…*/D/BAM 12976-B&B | 100 |
| OH 212 | 1,1–1,0–1,0 | UN 1A2/Y1,5/150/…*/D/BAM 12734-B&B | 150 |
| OH 212 (z workiem) | 1,1–1,0–1,0 | UN 1A2/Y1,7/100/…*/D/BAM 15766-B&B | 100 |
| OH 212 | 1,2–1,0–1,0 | UN 1A2/Y1,7/150/…*/D/BAM 15054-B&B | 150 |
| OH 212 | 1,2–1,2–1,2 | UN 1A2/Y1.5/150/…*/D/BAM 16392-B&B | 150 |
| ISO OH 210 | 1,0–0,9–1,0 | UN 1A2/Y1,4/150/…*/D/BAM 12649-B&B | 150 |
| ISO OH 210 | 1,0–1,0–1,0 | UN 1A2/Y1,5/150/…*/D/BAM 12948-B&B | 150 |

- Odkręcić zawór odcinający i stopniowo zwiększać ciśnienie aż do osiągniecia ciśnienia docelowego

- Po osiągnięciu ciśnienia docelowego odczekać 5 minut utrzymując zadane ciśnienie.

- Przez cały czas przeprowadzania badania obserwować wszystkie połączenia bębna oraz zamknięcia w celu określenia czy pojawiają się wycieki wody. Wynik badania uznaje się za pozytywny jeżeli w jego trakcie bęben nie rozszczelni się w żadnym miejscu

- Po przeprowadzeniu badań bęben poddany badaniu umieścić w kontenerze ze złomem

- Wynik badania zapisać w rejestrze badań sprawdzających